# ПРОТОКОЛ

# результатов контрольного вибрационного обследования

# редукторов ЦДН-630  и ЦДН 710  ленточных конвейеров УПК

# ГП «Мариупольский морской торговый порт»

# после модификации штатной смазки геомодификаторами трения (ГМТ).

# Модификации штатной смазки геомодификаторами трения (ГМТ) редукторов ленточных конвейеров УПК выполнено в соответствии с договором № 27-7/08/78 от 07.08.2008г. с целью увеличения межремонтного ресурса. Оценка технического состояния проводилась путем измерения уровня вибрации и сравнения с нормативными значениями, регламентированными ГОСТ ИСО 10816-1-97 «Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на невращающихся частях» и ГОСТ 20815-93 «Машины электрические вращающиеся. Механическая вибрация некоторых видов машин с высотой оси вращения 56 мм и выше. Измерение, оценка и допустимые значения».

# Измерения параметров вибрации проводилось при помощи виброметра 107В (зав.№0802050111) и пьезоэлектрического датчика С11 (зав.№0172). Крепление датчика осуществлялось при помощи магнита.

# Выполнены измерения общих параметров и частотной формы вибрационного сигнала. Контролируемый частотный диапазон 10…4000 Гц. Измерение выполнено в контрольных точках, указанных на рисунке 1.

# Рисунок 1 – Расположение контрольных точек при измерении вибрации

# Результаты измерений параметров общего уровня вибрации до и после обработки приведены ниже:

# Редуктор ЦДН-630 инв. №36202

# Значения параметров вибрации для контрольных точек редуктора №1 в частотном диапазоне 10…4000 Гц до и после обработки

|  | Среднеквадратичное значение виброскорости, мм/с | Улучше- ние | Виброускорение, а-скз/а-пик м/с2 | Улучше- Ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20.08.08 | 06.10.08 | 7.04.09 | % | 20.08.08 | 06.10.08 | 07.04.09 | % |
| 1 | 18,7 | 12,2 | 11,5 | 38,5 | 4/15 | 3/12 | 3/10 | 25 |
| 2 | 20,6 | 12 | 10 | 51,46 | 4/17 | 3/14 | 2,5/12 | 37,5 |
| 3 | 4,7 | 3,3 | 2,5 | 46,81 | 15/45 | 7/39 | 6/22 | 60 |
| 4 | 3,1 | 2,4 | 2 | 35,48 | 5/25 | 4/21 | 2,5/18 | 50 |
| 5 | 5,1 | 4,7 | 3 | 41,18 | 3/15 | 2/9 | 1,7/7 | 43,3 |
| 6 | 2,7 | 1,4 | 1,2 | 55,56 | 2/9 | 2/8 | 1,7/6 | 15 |
| 7 | 4,7 | 4 | 3,5 | 25,53 | 12/32 | 8/28 | 6/21 | 50 |
| 8 | 2,6 | 2,8 | 2,2 | 15,38 | 3/19 | 3/13 | 3/12 | 0 |
|  | Среднее | 42,28 | среднее | 51 |

# Редуктор ЦДН-710 инв. №36212

# Значения параметров вибрации для контрольных точек редуктора №2 в частотном диапазоне 10…4000 Гц до и после обработки

|  | Среднеквадратичное значение виброскорости, мм/с | Улучше- ние | Виброускорение, а-скз/а-пик м/с2 | Улучше- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20.08.08 | 06.10.08 | 07.04.09 | % | 20.08.08 | 06.10.08 | 07.04.09 | % |
| 1 | 2,4 | 1,8 | 2 | 16,67 | 4/17 | 4/14 | 4/13 | 0,00 |
| 2 | 2,1 | 1,4 | 1,6 | 23,81 | 4/20 | 3/11 | 3/9 | 25,00 |
| 3 | 4,6 | 2 | 2,1 | 54,35 | 25/99 | 9/35 | 8/28 | 68,00 |
| 4 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 27,78 | 14/76 | 4/18 | 3,5/12 | 75,00 |
| 5 | 2,0 | 1 | 1,1 | 45,00 | 8/35 | 5/20 | 3/15 | 62,50 |
| 6 | 2,1 | 1,2 | 1 | 52,38 | 8/33 | 3/12 | 3/10 | 62,50 |
| 7 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 12,50 | 4/17 | 3/14 | 2,5/11 | 37,50 |
| 8 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 22,22 | 4/21 | 2,7/11 | 2,5/7 | 37,50 |
|  | среднее | 35,33 | среднее | 58,45 |

# Редуктор ЦДН-710 инв. №36214

# Значения параметров вибрации для контрольных точек редуктора №3 в частотном диапазоне 10…4000 Гц до и после обработки.

|  | Среднеквадратичное значение виброскорости, мм/с | Улучше- ние | Виброускорение, а-скз/а-пик м/с2 | Улучше- Ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20.08.08 | 06.10.08 | 07.04.09 | % | 20.08.08 | 06.10.08 | 07.04.09 | % |
| 1 | 3,8 | 4,4 | 4 | -5,26 | 3/12 | 2/7 | 2,5/8 | 16,67 |
| 2 | 4,1 | 5,2 | 4,5 | -9,76 | 6/31 | 3/10 | 3/9 | 50,00 |
| 3 | 2,5 | 2,7 | 2 | 20,00 | 17/65 | 15/58 | 13/33 | 23,53 |
| 4 | 4,6 | 2,1 | 2 | 56,52 | 39/140 | 13/70 | 13/60 | 66,67 |
| 5 | 2,2 | 1,7 | 1,5 | 31,82 | 11/42 | 10/40 | 9/28 | 18,18 |
| 6 | 3,3 | 2,4 | 1,7 | 48,48 | 11/58 | 8/40 | 8/31 | 27,27 |
| 7 | 2,4 | 1,8 | 1,5 | 37,50 | 7/30 | 5/22 | 5/20 | 28,57 |
| 8 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 11,76 | 13/48 | 9/40 | 7/37 | 46,15 |
|  | Среднее | 23,98 | среднее | 43,46 |

# Редуктор ЦДН-630 инв. №36203

# Значения параметров вибрации для контрольных точек редуктора №4 в частотном диапазоне 10…4000 Гц до и после обработки.

|  | Среднеквадратичное значение виброскорости, мм/с | Улучше- ние | Виброускорение, а-скз/а-пик м/с2 | Улучше- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20.08.08 | 06.10.08 | 07.04.09 | % | 20.08.08 | 06.10.08 | 07.04.09 | % |
| 1 | 4,2 | 3,8 | 3,6 | 14,29 | 3,5/16 | 3/12 | 3/13 | 14,29 |
| 2 | 4,5 | 4,1 | 4 | 11,11 | 6/35 | 6/31 | 6/28 | 0,00 |
| 3 | 3 | 2,5 | 2,2 | 26,67 | 22/87 | 17/65 | 15/50 | 31,82 |
| 4 | 5,1 | 4,6 | 4 | 21,57 | 42/160 | 39/140 | 35/100 | 16,67 |
| 5 | 2,5 | 2,2 | 2 | 20,00 | 15/67 | 11/42 | 9/37 | 40,00 |
| 6 | 3,2 | 3,3 | 2,5 | 21,88 | 16/70 | 11/58 | 11/51 | 31,25 |
| 7 | 2,9 | 2,4 | 2,1 | 27,59 | 9/41 | 7/30 | 7/25 | 22,22 |
| 8 | 2 | 1,7 | 1,6 | 20,00 | 14/63 | 13/48 | 12/36 | 14,29 |
|  | среднее | 19,71 | среднее | 23,14 |

# Подшипники электродвигателей – точки 1и 2 не обрабатывались.

# Границы виброскорости, определяющие границы состояний:

# До 4,5 мм/с2 - удовлетворительное.

# 4,5...10,0 мм/с2 – плохое.

# Свыше 10,0 мм/с2 – аварийное.

# Для среднеквадратичных значений виброускорения – а-скз м/с2 :

# До 10,0 м/с2 – хорошее.

# До18,0 м/с2 – допустимое.

# Свыше 20,0 м/с2 – аварийное.

# Анализ результатов показывает:

# введение в смазку  геомодификаторов поверхностей трения ГМТ позволили увеличить ресурс тяжелонагруженных редукторов УДН- 630 и УДН – 710  благодаря восстановлению изношенных поверхностей и увеличению износостойкости о чем свидетельствует снижение вибропараметров узлов:

# 1.Снижении общего уровня виброскорости  в среднем на 30%.

# 2.Снижении среднеквадратичного значения виброускорения в среднем на 33%.

Транспорт:

- Отчет о результатах применения триботехнических составов ГМТ на тепловозах ТГМ-6 в ЖДЦ ОАО ДМЗ

- АКТ технического обследования ДВС ВАЗ 2107, гос № 731 92 ЕВ

Компрессора:

АКТ

Оценки технического состояния компрессора ПКС- 5,25

после модификации штатной смазки триботехническим составом – «ГМТ»

«14» ноября 2006г.                                                                                                            г. Макеевка

Комиссия в составе представителей:

ООО «Механик»:

Главного механика Суворова А.В.

Механика Очковского Д.В.

ЧП «НИП  «Техресурс»:

Директора Поддубного С.В.,

Технического директора Гичун Н.В.

удостоверяет следующее:

9.11.2006г. специалистами ЧП «НИП «Техресурс» была произведена модификация штатной смазки триботехническим составом –  геомодификатором трения  “ГМТ” компрессора ПКС-5,25 пескоструйного агрегата с целью улучшения технических параметров и увеличения межремонтного периода.

Полученные результаты приведены в таблице:

| Дата | Скорость нагнетания (сек) | Ток по фазам (А) | Среднее |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С |  |
| До Обработки 9.11.2006г. | 42 | 32 | 28,7 | 32,15 | 30,95 |
| После Обработки 14.11.2006г. | 36 | 25,05 | 24,45 | 24,4 | 24,6 |

Скорость нагнетания - время до срабатывания предохранительного клапана.

Вывод:

В результате воздействия геомодификатора трения ГМТ на сопрягаемые узлы элементов компрессора произошло:

- снижение технологического шума компрессора – звук во время работы стал «мягче»;

- увеличение производительности компрессора на 14,3%;

- снижение потребления электроэнергии на 20,5 %.

АКТ

Технического состояния компрессора ПКС 3,5

после модификации штатной смазки триботехничесим составом – «ГМТ»

«30» октября 2006г.                                                                                                             г. Донецк

Комиссия в составе представителей:

ООО НПП «Донгорсельмаш»:

Главного инженера Иванченко А.Д.

Главного механика Романчук А.М.

ЧП «НИП «Техресурс»:

Директора Поддубного С.В.,

Технического директора Гичун Н.В

удостоверяет следующее:

30.10.2006г. специалистами ЧП «НИП «Техресурс» была произведена модификация штатной смазки триботехническим составом –  геомодификатором трения  “ГМТ” компрессора ПКС- 3,5  с целью улучшения технических параметров и увеличения межремонтного периода.

Полученные результаты приведены в таблице:

| Дата | Скорость нагнетания (сек) | Ток по фазам (А) |
| --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С |
| 30.10.2006г. До обработки | 46 | 52,7 | 49,1 | 48,6 |
| 2.11.2006г. После обработки | 32 | 49,6 | 47,3 | 45,7 |

Измерения проводились на прогретом компрессоре.

Скорость нагнетания – время до срабатывания предохранительного клапана.

Вывод:

В результате воздействия геомодификатора трения ГМТ на сопрягаемые узлы элементов компрессора произошло увеличение его производительности на 30,4% и снижения потребления электроэнергии на 5,1%. Отмечено снижение технологического шума компрессора.

АКТ №1

Оценки технического состояния

газонаполнительного компрессора 6ГШ 1,6-2/1,1– 200-3.

«12» июля 2006 г.                                                                                                                   г. Донецк

Комиссия в составе представителей:

ГОАО «Шахтоуправление Донбасс» В.Т.Черкуна, Ю.Л. Писарева,

ЧП «НИП «Техресурс» С.В. Поддубного., Н.В. Гичуна.

удостоверяет следующее: во исполнении Договора № 29/06 от 29 июня 2006г.  специалистами ЧП «НИП «Техресурс» 06.07.2006г. была выполнена работа по модификации штатной смазки  композиционным триботехническим составом – геомодификатором трения “ГМТ” газонаполнительного компрессора 6ГШ 1,6-2/1,1-200-3, зав №9010026, инв №45534. с целью улучшения технических параметров и увеличения ресурса эксплуатации.

С целью определения эффективности воздействия триботехнического состава на узлы компрессора был проведен мониторинг технических параметров по штатным контрольно-измерительным приборам. Результаты полученных измерений предоставлены в таблице.

| Дата (Всас) (кгс/см2) | Давление по ступеням (кгс/см2) (температура (0С) | Темп. Масла (0С) | Темп. Воды (0С) | Ток По фазам (А) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |  |  | А | В | С |
| 4.07.06г. (0,1) | 3,4 (80) | 1,25 (84) | 28 (126) | 120 (136) | 175 (114) | 66 | 62 | 73 | 75 | 74,4 |
| 6.07.06г. (0,1) | 2,6 (76) | 1,25 (78) | 48 (118) | 120 (130) | 21 (114) | 64 | 52 | 70,3 | 69 | 73,6 |
| ½ состава (0,1) | 3,2 (78) | 1,25 (80) | 48 (118) | 115 (130) | 165 (104) | 62 | 56 | 76,6 | 76,7 | 75,7 |
| ½ состава (0,1) | 3,2 (78) | 1,15 (82) | 44 (120) | 115 (130) | 155 (104) | 64 | 58 | 72,3 | 69,2 | 72,3 |
| 10.07.06г. (0,075) | 3,2 (80) | 1,2 (80) | 46 (120) | 120 (132) | 200 (114) | 64 | 58 | 69,5 | 74,4 | 72,8 |
| (0,075) | 2,8 (80) | 1,2 (80) | 46 (120) | 120 (130) | 175 (112) | 64 | 58 | 68 | 70,6 | 71,2 |
| (0,075) | 2,6 (80) | 1,25 (80) | 48 (120) | 120 (134) | 206 (120) | 64 | 58 | 71,1 | 74,2 | 72,8 |

Снижение температуры узлов и токовой нагрузки механизмов после введения геомодифицирующих составов является характерным признаком улучшения триботехнических параметров узлов обрабатываемых механизмов.

Сравнительный анализ выделенных участков таблицы с одинаковыми параметрами давления на выходе пятой ступени свидетельствует о полученном положительном результату после обработки компрессора составом ГМТ.